ЛЕНТЫ, ТРУБКИ

| Наименование | Трубки из поливинилхлоридного пластиката |
| --- | --- |
| Марка | 305ТВ – 40Т |
| Примерное назначение | Для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц. |
| Цвета | Белый, черный, коричневый, красный, розовый, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий, голубой, фиолетовый. |
| Свойства | Трубки нестойки к воздействию концентрированных серной и азотной кислот и бензина. Электрические свойства трубок, определяемые при переменном токе частотой 50 Гц, не изменяются при испытании переменным током частотой 60 Гц |
| Внутренний диаметр трубки, мм | 1,00 ( 0,20 | 1,50 ( 0,25 | 1,75 ( 0,25 | 2,00 ( 0,25 | 2,50 ( 0,25 | 3,00 ( 0,25 | 3,50 ( 0,25 | 4,00 ( 0,25 | 4,50 ( 0,25 | 5,00 ( 0,25 | 6,00 ( 0,30 | 7,00 ( 0,50 | 8,00 ( 0,50 | 9,00 ( 0,50 | 10,00 ( 0,50 | 12,00 ( 0,50 | 14,00 ( 0,50 | 16,00 ( 0,80 | 30,00 ( 1,30 |
| Толщина стенки, мм | 0,40 ( 0,10 | 0,60 ( 0,10 | 0,70 ( 0,10 | 0,90 ( 0,10 | 1,40 ( 0,25 |
| Масса 1 м трубки, г | 2,26 | 3,06 | 3,47 | 3,87 | 4,68 | 5,48 | 6,29 | 11,12 | 12,33 | 13,54 | 15,96 | 18,38 | 20,8 | 23,22 | 30,19 | 35,83 | 41,48 | 61,31 | 177,19 |
| Температурный диапазон эксплуатации в статическом состоянии, (С | От минус 40 до плюс 70 |
| Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 15,3 (160) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 15,0 |
| Технические условия | ГОСТ 19034-82 |
| Пример условного обозначения | “Трубка 305ТВ-40Т, 14, черная, первого сорта ГОСТ 19034-82” |
| Примечание: | Физико-механические показания даны для первого сорта трубки. |

| Наименование | Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся |
| --- | --- |
| Марка | “Радпласт Т-2” | “Радпласт Т-4” |
| Тип трубки | Полужесткие | Гибкие с 2-х кратной ориентацией |
| Примерное назначение | Для изоляции, герметизации и усиления паяных соединений, присоединения контактных клемм, кабельных наконечников и штеккерных разъемов. | Для изоляции, герметизации при монтаже электрических жгутов, обеспечивая гибкость и подвижность изолируемых объектов в процессе эксплуатации |
| Типоразмеры | Внутренний (, мм | Цвет | Толщина стенки, мм | Вес 1 п.м., г | Внутренний (, мм | Цвет | Толщина стенки, мм |
|  | До усадки | После усадки |  |  |  | До усадки, не менее | После усадки, не менее |  |  |
| 2/1 3/1,5 4/2 6/3 8/4 12/6 20/10 30/15 40/20 60/30 | 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 12,0 20,0 30,0 40,0 60,0 | 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0 15,0 20,0 30,0 | Красный Зеленый Синий Красный Желтый Белый Серый Серый Серый Серый | 0,5 ( 0,1 0,5 ( 0,1 0,5 ( 0,1 0,6 ( 0,1 0,6 ( 0,1 0,6 ( 0,1 1,0 ( 0,1 1,0 ( 0,1 1,0 ( 0,1 1,5 ( 0,2 | 2,4 3,2 4,0 6,5 8,5 12,4 32,3 51,6 61,3 147,8 | 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 12,0 20,0 30,0 40,0 60,0 | 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0 15,0 20,0 30,0 | серый | 0,5(0,1 0,5(0,1 0,5(0,1 0,6(0,1 0,6(0,1 0,6(0,1 1,0(0,11,0(0,11,0(0,2 1,5±0,2 |
| Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 9,8 (100) |
| Электрическая прочность кВ/мм при толщине 1 мм, не менее при толщине стенки 1 мм и более, не менее | 25 | 20 20 |
|  | 15 |  |
| Интервал рабочих температур, (С | От минус 60 до плюс 135 |
| Плотность, г/см3, не более | 1,2 |
| Технические условия | ТУ 6-19-299-86 | ТУ 6-19-637-87 |
| Пример условного обозначения | “Трубки “Радпласт Т-2-12/6”, первый сорт, ТУ 6-19-299-86” | “Трубки “Радпласт Т-4-6/3”, ТУ 6-19-637-87” |
| Наименование | Трубки резиновые технические |
| Марка | 1-2С | 1-3С | 1-4С | 1-5С |
| Примерное назначение | Для подачи по ним жидкостей, воздуха, газов |
| Группа | 1 | 2 |
| Тип | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование трубки | Теплостойкие | Морозо- стойкие | Маслобензо-стойкие | Унифициро-ванные |
| Степень твердости | М | С | М | С | М | С | П | С |
| Температурный интервал работоспособности, (С | От минус 30 до плюс 140 | От минус 45 до плюс 50 | От минус 30 до плюс 50 | От минус 50 до плюс 50 |
| Рабочая среда | Воздух при темпера-туре до 90(С, водяной пар при темпера-туре до 140(С | Воздух, азот, инертные газы | Масло, бензин | То же, что и для типов 3,4, а также дизельные масла и дизельные топлива |
| Внутренний диаметр, мм | 4,5; 6,3; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 20,0 |
| Номинальная толщина стенки, мм | 1,3; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| Длина трубки, м | Не менее 2 |
| Температурный диапазон эксплуатации в статическом состоянии, (С | От минус 40 до плюс 70 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 300 | 350 | 220 | 400 | 300 | 190 | 250 |
| Технические условия | ГОСТ 5496-78 |
| Пример условного обозначения | “Трубка 1-2С 6,3х3,0 ГОСТ 5496-78” “Трубка 1-3С 6,3х3,0-Т1-2-50 ГОСТ 5496-78” |

| Наименование | Лента уплотнительная | Лента тиоколовая уплотнительная |
| --- | --- | --- |
| Марка | У-20А | - |
| Примерное назначение | Для герметизации заклепочных швов и других соединений в конструкциях самолета |
| Условия эксплуатации ленты | В различных климатических условиях в интервале температур от минус 50(C до плюс 70(С. | В интервале температур от минус 35(C до плюс 50(С. В различных климатических условиях, кроме районов с тропическим климатом |
| Толщина ленты (без учета прокладки), мм | 0,3 ( 0,4 | 0,4 |
| Ширина, мм, не менее | 700 | От 380 до 620 |
| Длина ленты в рулоне, м, не менее | 50 | 20 |
| Технические условия | ТУ 38 10574-84 | ТУ 38 105396-85 |
| Пример условного обозначения | Лента уплотнительная У-20 ТУ 38 10574-84 | Лента тиоколовая уплотнительная ТУ 38 105396-85 |

| Наименование | Лента техническая капроновая полиэфирная для привязных поясных ремней пассажирских кресел | Лента ременная тяжелая двухслойная с наполнением |
| --- | --- | --- |
| Марка | ЛТК 50-1500 | ЛРТ-25-ч ЛРТ-25-бч |
| Примерное назначение | Для поясных и плечевых ремней пассажирских кресел | - |
| Ширина ленты, мм | 50 | 25 |
| Толщина ленты, мм | 1,7 | 3,1 |
| Линейная плотность | Капроновой нити, текс основы 93,5х2 утка 93,5х2 | Ленты г/м, не более 56,0 |
| Разрывная нагрузка ленты, кгс (Н), не менее | По основе: 1500 | 225 (2206,5) |
| Удлинение ленты при разрыве, % | не менее 25 | не более 18 |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 44-9050-78 | ОСТ 17-113-87 |
| Пример условного обозначения | ЛТК 50-1500 ТУ17 РСФСР 44-9050-78 | ЛРТ–25-ч ПП ОСТ 17-113-87 |
| Наименование | Лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая радиационной вулканизации |
| Марка | ЛЭТСАР |
| Примерное назначение | Для применения в электротехнической и других отраслях промышленности в качестве электроизоляционного эластичного материала для различных деталей и узлов электрических машин и аппаратов: для изоляции гибких шунтов и выводов электрических машин постоянного и переменного тока и т.д. |
| Марка | К | Б |
| Цвет | Красный | Белый |
| Толщина ленты, мм | 0,5 | 0,2 |
| Профиль сечения ленты | Ф – фигурная | П - прямоугольная |
| Интервал рабочих температур, (С | От минус 50(C до плюс 150(С; кратковременно – при плюс 300(С | От минус 50(C до плюс 200(С; кратковременно - при плюс 250(С |
| Типы | Х – лента, полное слипание которой наступает при плюс 25(С в течение 48 часов; Г – лента, полное слипание которой наступает при плюс 150(С в течение 3 часов |
| Группы | I | П |
| Условная плотность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 4,90 (50) | 4,40 (45) |
| Плотность, г/см3 | 1,22 |
| Относительное удлинение при разрыве при температуре (20 (2) (С, % | не менее 350 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 20 |
| Технические условия | ТУ 38 103171-80 |
| Пример условного обозначения | Лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая красная, фигурная, толщиной 0,5 мм, П группа тип Т: “ЛЭТСАР КФ-0,5 / П группа тип Т по ТУ 38 103171-80” |

| Наименование | Лента стеклянная конструкционная |
| --- | --- |
| Марка | ЛСК-ВМ-0,10х35-76 |
| Примерное назначение | В качестве армирующего материала при изготовлении стеклопластиковых изделий |
| Сырье для изготовления | Стеклянные крученые комплексные нити ВМС6-14,4х1х2-76, изготовленные на замасливателе № 76 |
| Толщина ленты, мм | 0,10 ( 0,02 |
| Ширина ленты, мм | 35 ( 2 |
| Плотность – число нитей основы по всей ширине, шт. утка на 1 см, н/см | 80±2 20±2 |
| Разрывная нагрузка по основе по всей ширине, Н (кгс), не менее | 1176 (120) |
| Масса 1 погон. м ленты, г/100 м | 450 ( 45 |
| Технические условия | ТУ 6-11-508-80 |
| Пример условного обозначения | Лента ЛСК-ВМ-0,10х35-76 ТУ 6-11-508-80 |

| Наименование | Лента техническая капроновая |
| --- | --- |
| Типы | Пропитанные | Крашеные | Суровые |
| Марки | ЛТКМП 27-1200 | ЛТКМП 36-2500 | ЛТКМкр 27-1600 | ЛТКМ 27-1200 |
| Масса, г/ п.м. | 50,8 | 99,6 | 54,0 | 47,0 |
| Ширина ленты, мм | 27±1,5 | 36±42 | 27±2 | 27±2 |
| Разрывная нагрузка на ленты, н (нтс), не менее | 11760 (1200) | 24500 (2500) | 15680 (1600) | 11760 (1200) |
| Линейная плотность нитей капрон текс основы | 15,6х9 | 93,5х3 | 93,5х3 | 15,6х9 |
| утка | 15,6х9 | 15,6х9 | 15,6х9 | 15,6х9 |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 |
| Пример условного обозначения | Лента ЛТКМП 27-1200 ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 |

| Наименование | Лента киперная с противоплесневой пропиткой |
| --- | --- |
| Марка | ЛК |
| Примерное назначение | Для технических целей |
| Ширина ленты, мм | 20 ( 2 | 30 ( 2 | 35 ( 2 |
| Толщина ленты, мм | 0,45 + 0,02 |
| Линейная плотность ленты, г/ 100 м | 368 ( 18 | 549 ( 27 | 645 ( 32 |
| Разрывная нагрузка по всей ширине ленты, кгс, не менее | 24 | 32 | 39 |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 44-745-79 |
| Пример условного обозначения | Лента киперная–20 ТУ 17 РСФСР 44-745-79 |

| Наименование | Лента для электропромышленности |
| --- | --- |
| Марка | ЛЭ-15 |
| Примерное назначение | Для применения в электротехнических изделиях |
| Толщина, мм | 0,16 ( 0,38 |
| Ширина ленты, мм | 10 ( 0,5 | 15 ( 1,0 |
| Технические условия | ГОСТ 4514-78 |
| Пример условного обозначения | Лента ЛЭ-15-15 ГОСТ 4514-78 |

| Наименование | Лента техническая капроновая |
| --- | --- |
| Марки | ЛТК; ЛТКкр – крашеные; ЛТКП – с противосжигаемой пропиткой; ЛТКО – облегченные; ЛТКОУ – ограниченного удлинения. |
|  | Ширина ленты, мм | Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее | Разрывное удлинение при растяжении, % | Линейная плотность капроновой нити, текс | Линейная плотность ленты при нормированной влажности, г/м, не более |
|  |  |  |  | Основа | Уток |  |
| ЛТК-12-450 | 13 ( 1 | 4414 (450) | Не менее 24 | 93,5 | 93,5 | 12,0 |
| ЛТК-13-70 | 14 ( 1 | 686 (70) | 20 ( 33 | 15,6 | 15,6 | 2,5 |
| ЛТКО-13-70 | 14 ( 1 | 686 (70) | Не менее 13 | 29 | 5 | 1,58 |
| ЛТКОУ-25-150 | 26 ( 1 | 1472 (150) | - | 29 | 15,6 | 4,87 |
| ЛТКП-25-1000 | 25+2-1 | 9810 (1000) | Не менее 25 | 93,5х1х3 | 29х3 | 37,0 |
| ЛТКкр-43-800 | 44 ( 2 | 7845 (800) | 20 ( 40 | 29х2 | 29х2 | 30,19 |
| ЛТК-43-900 | 44 ( 2 | 8827 (900) | 15 ( 40 | 29 | 29х3 КО | 28,33 |
| Технические условия | ОСТ 17-667-90 |
| Пример условного обозначения | Лента ЛТК 12-450 ОСТ 17-667-90 |

| Наименование | Лента кремнеземная |
| --- | --- |
| Марка | КЛ-11-1,5 | КЛ-11-3,5 |
| Примерное назначение | Применяется в качестве теплоизоляции, в качестве наполнителя при изготовлении теплостойких стеклопластиков |
| Толщина, мм | 0,28 ( 0,05 |
| Ширина, мм | 1,5 ( 0,2 | 3,5 ( 0,2 |
| Масса 1 м, г | 5 ( 1 | 10 ( 2 |
| Разрывная нагрузка ленты, Н (кгс), не менее | 510 (52) | 884 (90) |
| Технические условия | ТУ 6-48-51-90 |
| Пример условного обозначения | Кремнеземная лента из стекла № 11, номинальной шириной 3,5 см: “КЛ-11-3,5 ТУ 6-48-51-90” |

| Наименование | Лента техническая комплектовочная |
| --- | --- |
| Марки | ЛПЛП-32 | ЛПЛПкр-43 | ЛЛКПкр-50 |
| Разрывная нагрузка, кгс (Н) | 210 (2058) | 325 (3185) | 450 (4410) |
| Разрывное удлинение при растяжении, % | не более 18 | не менее 11 | не менее 11 |
| Технические условия | ГОСТ 13939-90 |
| Пример условного обозначения | ЛПЛП-32 - ГОСТ 13939-90” |

| Наименование | Лента углеродная конструкционная |
| --- | --- |
| Марка | ЭЛУР-П-А |
| Примерное назначение | Для наполнения пластмасс при изготовлении углепластиков конструкционного назначения, прессовочных материалов различного назначения |
| Толщина монослоя углепластика, мм | 0,11 ( 0,13 |
| Ширина ленты, мм | 245 ( 30 |
| Разрушающее напряжение, ГПа (кгс/мм2), не менее | 0,9 (90) |
| Линейная плотность, м/г | 30 ( 5 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа (кгс/мм2) | 145 (14500) |
| Плотность углепластика, г/cм3 | 1,50 ( 0,05 |
| Технические условия | ГОСТ 28006-88 |
| Пример условного обозначения | Лента ЭЛУР-П-А ГОСТ 28006-88 |

| Наименование | Лента техническая лавсановая для привязных поясных ремней пассажирских кресел |
| --- | --- |
| Марка | ЛТЛч-50-1500 |
| Толщина ленты, мм | 1,3 ( 0,05 |
| Ширина ленты, мм | 50-2 |
| Цвет | Черный |
| Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее | 14720 (1500) |
| Линейная плотность ленты, г/м, не более | 65 |
| Технические условия | ТУ 17-09-14-247-87 |
| Пример условного обозначения | Лента техническая лавсановая черная, шириной 50 мм, минимальной разрывной нагрузки 1500 кгс: “Лента ЛТЛч-50-1500 ТУ 17-09-14-247-87” |

| Наименование | Лента из поливинилхлоридного пластиката |
| --- | --- |
| Марка | ЛВ-40Т | ЛВ-50 |
| Примерное назначение | Для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей |
| Температурный диапазон эксплуатации в статическом состоянии, (С | От минус 60 до плюс 70 |
| Температура хрупкости при изгибе на 180(, (С не выше | От минус 40 |
| Цвета | Белый, серый, черный, коричне-вый, красный, розовый, оран-жевый, желтый, зеленый, голу-бой, светло-синий, фиолетовый. | Черный |
| Толщина, мм | 0,65 | 0,65; 1,50 | 0,55; 0,90; 1,50 |
| Ширина, мм | 10 ( 1 | 15 ( 1 | 20 ( 1 |
| Электрическая прочность ленты, кВ/мм | 15 |
| Прочность ленты при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 14,7 (150) | 9,8 (100) |
| Технические условия | ГОСТ 17617-72 |
| Пример условного обозначения | Лента ЛВ-40Т-230-10х0,65, красная ГОСТ 17617-72 |

ТКАНИ, ШНУРЫ, РЕМНИ, НИТИ

ТКАНИ, ШНУРЫ, РЕМНИ, НИТИ

| Наименование | Застежка текстильная огнезащищенная фенилонокапроновая |
| --- | --- |
| Марка | ЗТОФК |
| Примерное назначение | Для изделий спецнального назначения |
| Внешний вид | 2 тканые основоворсовые ленты: - петельная – из замкнутых петель; - крючковая – из разрезанных петель-крючков. |
| Ширина, мм | - рабочая часть: 18 ( 1; - общая ширина: 28 ( 1. |
| Напряжение, кПа, не менее, при сдвиге по длине сдвиге по щирине отрыве | 69 60 25 |
| Удельное усилие расслаивания, Н/см, не менее | 1,0 |
| Цвет | Белая или крашеная |
| Технические условия | ТУ 17-09-09-1650-86 |
| Пример условного обозначения | Застежка текстильная огнезащищеная ЗТОФК ТУ17-09-09-1650-86 |

| Наименование | Застежка текстильная |
| --- | --- |
| Примерное назначение | Для технических целей |
| Внешний вид | 2 тканые ленты одного цвета: петельная и крючковая |
| Марка | ЗТ-1 | ЗТ-2 | ЗТ-3 | ЗТ-4 | ЗТ-5 | ЗТ-6 | ЗТ-7 |
| Ширина застежки, мм общая рабочая часть | 26 ( 2 18 ( 1 | 26 ( 2 18 ( 1 | 20 ( 2 16 ( 1 | 20 ( 2 16 ( 1 | 26 ( 2 18 ( 1 | 24 ( 2 18 ( 1 | 26 ( 2 18 ( 1 |
| Напряжение, кПа, не менее: - при сдвиге по длине - при сдвиге по ширине - при отрыве | 68,0 49,0 17,0 | 68,0 49,0 19,0 | 78,0 49,0 19,0 | 78,0 49,0 37,0 | 60,0 40,0 10,0 | 60,0 40,0 12,0 |
| Удельное усилие расслаивания, Н/см, не менее | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,5 |
| Цвет | Белая или крашеная. Цвет согласовывается с потребителем |
| Технические условия | ТУ 17-09-145-88 |
| Пример условного обозначения | “Застежка текстильная ЗТ-1 по ТУ 17-09-145-88” |

Примечание: Для использования застежки в различных изделиях рабочая длина контакта петельной и крючковой лент в застежке должна быть не менее 3 см.

| Наименование | Тесьма плетеная эластичная | Тесьма плетеная техническая |
| --- | --- | --- |
| Марка | ТЭ | ТТ |
| Примерное назначение | Применяется при пошиве швейных и трикотажных изделий | Используется для технических целей в различных климатических условиях |
| Вид | Продержечная | Отделочная | - |
| Ширина, мм | 10,0; 15,0 | 3,5 ( 0,5 |
| Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее | - | 147 (15) |
| Плотность плетения на 1 см |  | 7 ( 1,0 |
| Предельное растяжение, % | 85 | 100 | - |
| Остаточное удлинение, %, не более | 9 | - |
| Технические условия | ТУ 17-09-14-310-90 | ТУ 17 УССР 2960-87 |
| Пример условного обозначения | “Тесьма эластичная 10 ТУ 17-09-14-310-90” | “Тесьма техническая 3,5 ТУ 17 УССР 2960-87” |

| Наименование | Шнуры плетеные специальные |
| --- | --- |
| Примерное назначение | Для технических целей |
| Диаметр шнура, мм | 4 ( 0,4 | 6 ( 0,5 | 8 ( 0,5 | 10 ( 0,5 |
| Длина окружности шнура, мм | 12,8 ( 1,3 | 19 ( 1,5 | 25 ( 2,0 | 31,4 ( 2,0 |
| Разрывная нагрузка, кгс (Н), не менее | 295 (2893) | 350 (3435) | 700 (6865) | 1000 (9806) |
| Линейная плотность шнура, г/м | 10,6 ( 0,5 | 18,2 ( 1,0 | 32 ( 2,0 | 51,4 ( 3,0 |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 1788-75 |
| Пример условного обозначения | Шнур капроновый 4 ТУ17РСФСР 1788-75 |

| Наименование | Шнуры амортизационные самолетные |
| --- | --- |
| Примерное назначение | Для подвески приборов, оборудования. |
| Внешний вид | Пучок резиновых нитей квадратного сечения, оплетенных хлопчатобумажными, синтетическими нитками или нитками из смешанных волокон. Шнур для работ в тропическом климате имеет в наружной оплетке вплетенную нить желтого или оранжевого цвета по всей длине, для работ в умеренном климате – не маркируется |
| Рабочий интервал температур, ( С | От минус 50 до плюс 60 в условиях умеренного и тропического климата |
| Диаметр шнура, мм | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| Масса 1 м, г | 27,0 | 63,0 | 95,0 | 126,0 | 170,0 | 220,0 | 275,0 | 310,0 | 370,0 |
| Условная прочность резиновых нитей, входящих в состав шнура, МПа (кгс/см2), не менее | При растяжении: 8 (80) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 660 |
| Технические условия | ТУ38 105572-91 |
| Пример условного обозначения | Шнур амортизационный самолетный для эксплуатации в умеренном климате, диаметра 8 мм: “Шнур 8 ТУ38 105572-91” Шнур амортизационный самолетный для эксплуатации в тропическом климате, диаметра 8 мм: “Шнур Т 8 ТУ38 105572-91” |

| Наименование | Шнур льняной крученый |
| --- | --- |
| Марка | 2,53 ктекс ТЛ |
| Примерное назначение | Для спецнального назначения |
| Сырье для изготовления | Льняные вареные нитки |
| Обозначение структуры шнура | 60 текс z381x4S312x2 z260x3S 140 | 60текс z381x4 S312x3 z 192x3S 115 |
| Результирующая линейная плотность, ктекс | 1,69 ( 0,09 | 2,53 ( 0,13 |
| Разрывная нагрузка, даН (кгс) | 27,4 - -1,5 (28 - -1,5) | 41,2 – 2,0 (42 – 2,0) |
| Коэффициент вариации по разрывной нагрузке | 10,0 | 9,0 |
| Технические условия | ОСТ 17-880-82 |
| Пример условного обозначения | Шнур льняной плотности 2,53 ктекс, “Шнур 2,53 ктекс ОСТ 17-880-82” |

| Наименование | Шнуры технические комплектовочные |
| --- | --- |
| Марка | ШКП |
| Разрывная нагрузка шнура, кгс (Н), не менее | 60,0 (588,4) | 90,0 (882,6) | 120,0 (1176,8) | 150,0 (1470,9) | 200,0 (1961,3) | 300,0 (2941,8) |
| Диаметр или ширина шнура, мм | 2,0 ( 0,2 | 2,5 ( 0,3 | 4,0 ( 0,5 | 5,0 ( 0,5 | 6,0 ( 0,5 |
| Разрывное удлинение при растяжении, %, не менее | 30,0 |
| Линейная плотность шнура, г/м, не более | 1,99 | 3,14 | 4,42 | 5,2 | 7,14 | 11,46 |
| Технические условия | ГОСТ 2297-90 |
| Пример условного обозначения | Шнур капроновый с противосжигаемой пропиткой в суровом виде с минимальной разрывной нагрузкой шнура 120 кгс: “Шнур ШКП-120 ГОСТ 2297-90” |

| Наименование | Шнуры и канатики льняные |
| --- | --- |
| Примерное назначение | Для спецнального назначения |
| Длина | Длина одного конца шнура ( 4 мм и канатиков – не менее 200 м |
| Сырье для изготовления | Льняные суровые или вареные нитки или их смеси |
| Артикул | Шнур ( 4 мм | Канатик ( 14 мм |
|  | гр. Б | гр. В | гр. А | гр. Б | гр. В |
|  | 3101 | 3102 | 3107 | 3113 | 3119 |
| Разрывная нагрузка, даН (кгс), не менее | 127 (130) | 118 (120) | 1274(1300) | 1127(1150) | 1029(1050) |
| Номинальная линейная плотность изделия, ктекс | 9,5 | 127,0 |
| Технические условия | ГОСТ 1765-89 |
| Пример условного обозначения | Шнур ( 4 мм группы Б ГОСТ 1765-89:артикул 3101 “Шнур 4 Б ГОСТ 1765-89 артикул 3101” Канатик ( 14 мм группы Б по ГОСТ 1765-89 артикул 3113: “Канатик 14 Б ГОСТ 1765-89 артикул 3113” |

| Наименование | Ремень приводной хлопчатобумажный цельнотканый 4-слойный |
| --- | --- |
| Марка | 100/4 |
| Примерное назначение | Для использования при скорости не более 25 м/сек |
| Сырье для изготовления | Хлопчатобумажная пряжа в несколько слоев |
| Обработка | Суровый | Пропитанный специальным восково-озокеритным сплавом СВОЗ-60 |
| Ширина, мм | 100 ( 3,0 |
| Толщина, мм | 6,0 ( 1,0 | 6,5 ( 0,5 |
| Длина, м | От 30 до 150 |
| Линейная плотность, г/м, не менее | 340,0 | 545 |
| Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее | Полоски размером 50х200 мм: |
|  | 10300 (1050); | 11183 (1140) |
|  | По всей ширине: |
|  | 20600 (2100); | 22318 (2275) |
|  | 1 см2 поперечного сечения: |
|  | 3430 (350) | 3434 (350) |
| Удлинение при разрыве, %, не более | 45 | 22 |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 66-11415-87 |
| Пример условного обозначения | “Ремень х/б 100/4 по ТУ 17 РСФСР 66-11415-87” |

| Наименование | Материя облицовочная с антипиреновым нитроцеллюлозным покрытием |
| --- | --- |
| Марка | АЗТс |
| Примерное назначение | Для облицовки теплоизоляции и агрегатов внутри конструкций |
| Цвет | Зеленый, кремовый и серый |
| Ширина, см, не менее | 82 |
| Масса 1 м2, г, не менее | 95 |
| Разрывная нагрузка, кгс, не менее | Полоска ткани 50х200 мм: |
|  | по основе 41 | по утку 32 |
| Технические условия | ТУ 17-21-315-79 |
| Пример условного обозначения | АЗТс зеленый ТУ17-21-315-79 |

| Наименование | Байка хлопчатобумажная суровая и гладкокрашеная с огнезащитной отделкой “То” | Ткани хлопчатобумажные бязевой группы |
| --- | --- | --- |
| Марка | арт. 1601 | - |
| Примерное назначение | Для применения в авиационной промышленности | Для применения в различных целях |
| Ширина, см | 65 ( 1,0 | по ГОСТ 9205-75 |
| Поверхностная плотность ткани, г/м2 | Не более 430 | Не менее 114-6 |
| Разрывная нагрузка, Н(кгс), не менее по основе по утку | Полоска ткани 50x200мм 432 (44) 294 (30) | Полоска ткани 50x200мм 314 (32) 265 (27) | Полоска ткани 25x50мм 157 (16) 127 (13) |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР–60-2939-85 | ГОСТ 11680-76 |
| Пример условного обозначения | Байка арт. 1601 ТУ 17 РСФСР –60-2939-85 | Ткань отбеленая ГОСТ 11680-76 |

| Наименование | Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые |
| --- | --- |
| Ширина, см, не менее | 70 |
| Поверхностная плотность, г/м2, не менее | 100 |
| Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее по основе по утку | 216 206 |
| Технические условия | ГОСТ 29298-92 |
| Пример условного обозначения | Ткань арт. 15 ГОСТ 29298-92 |

| Наименование | Полотно трикотажное кулирное однолицевое гладкое |
| --- | --- |
| Примерное назначение | Для изготовления изделий спецнального назначения |
| Масса 1 м2, г | 150 |
| Разрывная нагрузка полотна, кгс, не менее по длине по ширине | Полоска ткани 50x100мм 15 16 |
| Растяжимость полотна при разрыве, %, не менее по длине по ширине | Полоска ткани 50х100мм 17 18 |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 50-5503-78 |
| Пример условного обозначения | Полотно ТУ 17 РСФСР 50-5503-78 |

| Наименование | Ткань техническая из фторолоновых нитей |
| --- | --- |
| Марка | Арт. 56072 |
| Номер заправок | 1 |
| Плотность (число нитей), на 10см. | основа 440(20 | уток 320(20 |
| Ширина, см | 90,0 ( 3,0 |
| Поверхностная плотность, г/м2, не менее | 124,0 |
| Разрывная нагрузка, Н/кгс, не менее | Полоска ткани 50х200 мм: |
|  | основа 1078 (110,0) | уток 588 (60,0) |
| Удлинение при разрыве полоски 50х200 мм, %, не менее | 13,0 | 12,0 |
| Технические условия | ТУ17РСФСР18-83-24-90 |
| Пример условного обозначения | Ткань техническая арт.56072 ТУ17РСФСР18-83-24-90 |

| Наименование | Полотно капроновое | Полотно иглопробивное |
| --- | --- | --- |
| Марка | Арт. 56007 | АТМ-Ф |
| Примерное назначение | Для фильтровального назначения | Для изделий специального назначения |
| Виды ткани | Готовая | - |
| Цвет | Белый | - |
| Ширина, см, не менее | 101 ( 3 | 170 ( 4 |
| Толщина при удельной нагрузке 1,96 кПа (20 гс/см2), мм | - | 2,0 ( 0,3 |
| Поверхностная плотность г/м2, не более | 180 | При нормированной влажности 130(7 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани 50x200мм, Н(кгс) не менее | по основе | по утку | - |
|  | 1864 (190) | 1864 (190) |  |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 62-1825-79 | ТУ 17 ЭССР 435-84 |
| Пример условного обозначения | Полотно арт.56007 ТУ 17 РСФСР 62-1825-79 | Полотно АТМ-Ф ТУ 17 ЭССР 435-84 |

| Наименование | Ткань комбинированная стеклосинтетическая | Ткань техническая |
| --- | --- | --- |
| Марка | Т-42/1-76 | Арт. 5392-81 |
| Примерное назначение | Для изготовления высокопрочных органопластиков на основе эпоксидных, эпоксифенольных и других модификаций эпоксидных и фенольных смол | Для технических целей |
| Ширина, см | 92 ( 2 | 98 ( 3 |
| Толщина, мм | 0,26 ( 0,03 | - |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 190 ( 20 | - |
| Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее | По основе | По утку | Полосок ткани 50х200мм по основе по утку |
|  | 2943 (300) | 784,8 (80) | 490 (50) | 980 (100) |
| Технические условия | ТУ 6-19-062-87-88 | ТУ ВНИИПХВ № 300-83 |
| Пример условного обозначения | Ткань Т-42/1-76 ТУ6-19-062-87-88 | Ткань арт.5392-81 ТУ ВНИИПХВ№300-83 |

| Наименование | Ткани хлопчатобумажные и асбестовые, пропитанные фенолоформальдегидными смолами и лаками |
| --- | --- |
| Марка | ТП-10 |
| Примерное назначение | Для изготовления изделий технического и специального назначения, текстолита и асботекстолита, изоляции наружных теплосетей |
| Массовая доля летучих веществ, % | Не более 1,5 |
| Массовая доля смолы, % | 40-47 |
| Горючесть | Ткани горючи |
| Технические условия | ТУ 6-19-271-8-89 |
| Пример условного обозначения | “ТП-10 ТУ 6-19-271-8-89” |

| Наименование | Ткань капроновая техническая |
| --- | --- |
| Марка | Арт. 56003 |
| Обозначение ткани | “ОТВ” отваренная в белом виде, без аппретирования, стабилизированная | “КР” отваренная и крашеная |
| Примерное назначение | Для технических целей и для использования в химических источниках тока |
| Цвет | Белая | Зеленый, красный, серый |
| Ширина, см | 88 ( 3 |
| Толщина, мм | 0,009 ( 0,12 | - |
| Длина куска, м, не менее | 40 |
| Технические условия | ТУ 17-04-45-90 |
| Пример условного обозначения | “Ткань капроновая арт.56003 “ОТВ” ТУ 17-04-45-90” |

| Наименование | Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой “То” |
| --- | --- |
| Марка | АМ – 93 арт. 7283 | АМ – 93То арт. 7283/147 | АМ – 100 арт.7282 |
| Примерное назначение | Для применения в авиационной промышленности |
| Ширина, см | 128 ( 2 | 137 ( 2 | 126 ( 2 |
| Линейная плотность (толщина) суровой пряжи, текс (номер) по основе по утку | 11,8х2 (84,7/2) 11,8х2 (84,7/2) | 10х2 (100/2) 10х2 (100/2) |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 217 | 160 |
| Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее - по основе - по утку | Полоска ткани 50х200 мм: |
|  | 490 (50) 490 (50) | 490 (50) 441 (45) |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 60-2940-85 |
| Пример условного обозначения | Ткань АМ-93 арт. 7283 ТУ17РСФСР60-2940-85 |

| Наименование | Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые |
| --- | --- |
| Марка | Арт. 3122 |
| Типы | Готовые и суровые ткани |
| Поверхностная плотность, г/м2 | Не менее 301-15 |
| Разрывная нагрузка, Н(кгс), не менее по основе по утку | Полоска ткани 50x200мм 755 (79) 716 (73) |
| Ширина полотна, см | 80(1,5; 85(1,5; 87(1,5; 90 (1,5; 100 ( 2 |
| Технические условия | ГОСТ 7297-90 |
| Пример условного обозначения | Ткань арт. 3122 ГОСТ 7297-90 |

| Наименование | Ткань хлопчатобумажная с огнезащитной отделкой | Ткань хлопчатобумажная техническая суровая для авиационной промышленности |
| --- | --- | --- |
| Марка | Кирза двухслойная гладкокрашеная арт. 6883 | АОД арт. 7281 |
| Примерное назначение | Для изготовления изделий спецназначения | - |
| Ширина, см | 100 ( 1,5 | 140 ( 2,0 |
| Поверхностная плотность ткани, г/м2 | 412-20 | 73 |
| Разрывная нагрузка, кгс (Н) | Полоска ткани 50х200 мм: |
|  | по основе: 150 (1471) по утку: 110 (1079) | по основе и по утку: не менее 26 (255) |
| Раздирающая нагрузка, кгс (Н), не менее | Полоска ткани 70х200 мм: по основе 2,5 (24,5) по утку 2,5 (24,5) | - |
| Технические условия | ГОСТ 19297-73 | ГОСТ 14619-69 |
| Пример условного обозначения | Кирза арт. 6883 ГОСТ 19297-73 | Ткань АОД арт.7281 ГОСТ 14619-69 |

| Наименование | Хлопчатобумажные и смешанные тики |
| --- | --- |
| Поверхностная плотность ткани, г/м2 | Не менее 138 |
| Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее - по основе - по утку | Полоска ткани 50х200 мм: |
|  | 343 (35) 294 (30) |
| Номинальная ширина, см | Соответствует целому числу от 60 и более с градацией 5 см |
| Технические условия | ГОСТ 7701-93 |
| Пример условного обозначения | Тик ГОСТ 7701-93 |

| Наименование | Ткань ацетохлориновая драпировочная |
| --- | --- |
| Марка | Арт. 45055 |
| Ширина, см | Не менее 122 ( 2,5 |
| Поверхностная плотность ткани, г/м2, не более | 279 |
| Разрывная нагрузка элементарной пробы ткани размером 50х200 мм, Н (кгс), не менее | Основа: 784 (80); уток: 352 (38) |
| Удлинение при разрыве элементарной пробы ткани размером 50х200 мм, %, не менее | Основа: 18; уток: 21 |
| Вид отделки | АС - антистатическая |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 18-9278-89 |
| Пример условного обозначения | Ткань драпировочная арт. 45055 ТУ 17 РСФСР 18-9278-89 |
| Наименование | Ткань суконная полушерстяная портьерная |
| Марка | “Сюрприз” обр. 125-84 |
| Примерное назначение | Для оформления интерьеров в салонах самолетов гражданской авиации |
| Ширина, см | 150 ( 2 (с кромками) | 147 ( 2 (без кромок) |
| Поверхностная плотность ткани, г/м2 | 390 ( 20 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани 50х100 мм,Н, не менее | Основа: 539; уток: 392 |
| Номинальная линейная плотность ткани, текс/номер | По основе и по утку: 150 (№ 6,67) |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 58-10841--84 |
| Пример условного обозначения | Сюрприз обр. 125-84 ТУ17РСФСР58-10841-84 |
| Наименование | Полотно хлопчатобумажное плащевое с защитными отделками | Полотно хлопчатобумажное плащевое гладкокрашеное с огнезащитной пропиткой “ОП” |
| Марки |  | арт. 3104 |
| Примерное назначение | Предназначено для технических целей |
| Ширина, см | 99,5±1,5 | 86±1,5 |
| Поверхностная плотность, г/см3 | 301±15 | 335±17 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани 50х200 мм, н(кгс), не менее |  |  |
| по основе | 804(82) | 725(74) |
| по утку | 706(72) | 637(65) |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 60-8253-85 | ТУ 17 РСФСР-60-6558-83 |
| Пример условного обозначения | Полотно плащевое ТУ РСФСР 60-8253-85 | Полотно плащевое арт. 3104 “ОП” ТУ 17 РСФСР-60-6558-83” |

| Наименование | Ткань суконная полушерстяная обивочная |
| --- | --- |
| Марка | “Народная” арт. 49507 |
| Ширина, см | 150 ( 2 |
| Поверхностная плотность ткани, г/м2 | 434 ( 22 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани 50х100 мм, Н, не менее | Основа: 490; уток: 490 |
| Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х100 мм, %, не более | 30 |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР 58-6446-83 |
| Пример условного обозначения | Ткань “Народная” арт. 49507 ТУ 17 РСФСР 58-6446-83 |

| Наименование | Перкаль хлопчатобумажный технический |
| --- | --- |
| Марки | А-85 “ОЗ-ОП” |
| Вид ткани | Готовая ткань |
| Тип | Суровый, расшлихтованный с отделкой “ОЗ-ОП” |
| Ширина ткани | В соответствии с заказом потребителя |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 120 |
| Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее - основы - утка | Полоска ткани размером 50х200 мм: (37) 294 (30) |
| Номинальная линейная плотность суровой гребенной пряжи основы и утка, текс (номер) | 11,8 (84,7) |
| Защитная отделка | “ОЗ-ОП” - огнезащитная пропитка |
| Технические условия | ГОСТ 12125-66 |
| Пример условного обозначения | Перкаль А-85 “ОЗ-ОП” ГОСТ 12125-66 |

| Наименование | Ткань мебельная |
| --- | --- |
| Марка | Плюш арт. 5035 |
| Тип ткани | Готовая, аппретированная |
| Примерное назначение | Для обивки мебели |
| Ширина, см | Полушерстяные | Полульняные |
|  | 142 ( 2; 152 ( 2 | 150 ( 2; 152 ( 2,5 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани по основе и по утку, Н (кгс), не менее | 392 (40) |
| Удлинение при разрыве полоски ткани по основе и по утку, %, не более | 30 | 25 |
| Технические условия | ГОСТ 24220-80 |
| Пример условного обозначения | Плюш арт. 5035 ГОСТ 24220-84 |

| Наименование | Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения |
| --- | --- |
| Артикул | Арт. 6425 |
| Примерное назначение | Для обивки мебели |
| Отделка | Водоотталкивающая пропитка |
| Цвет | Серый |
| Ширина ткани с кромками, см | 139 ( 2 |
| Поверхностная плотность при нормированной влажности, г/м2 | 760 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х100 мм, Н | По основе: 529 | По утку: 470 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | По основе: - 2,5 | По утку: - 3,0 |
| Технические условия | ГОСТ 27542-87 |
| Пример условного обозначения | Ткань суконная арт. 6425 ГОСТ 27542-87 |

| Наименование | Нитки льняные однокруточные |
| --- | --- |
| Марка | 105 текс х 6 ЭЛБФ 105 текс х 8 ЭЛБФ |
| Примерное назначение | Для изготовления изделий технического назначения |
| Обработка | Вареные (В) | Вареные вощеные (ВВ) |
| Структура ниток, текс | 105 х 6 | 105 х 8 | 105 х 6 | 105 х 8 |
| Номинальная результирущая линейная плотность, текс | 600 | 800 | 840 | 1120 |
| Разрывная нагрузка, даН (кгс) | 15,4 (15,7) | 20,6 (21,0) | 13,7 (14,0) | 18,6 (19,0) |
| Технические условия | ГОСТ 14961-91 |
| Пример условного обозначения | В 105 текс х 6 ЭЛБФ п. мокр. 1 ГОСТ 14961-91 |

| Наименование | Нитки хлопчатобумажные швейные |
| --- | --- |
| Марка | “Экстра” | “Особопрочные” |
| №№ | 10 | 30 | 0 | 00 |
| Цвет | Красные, серые, зеленые | Суровые белые | Хаки, серые | Зеленые |
| Примерное назначение | Для сшивания текстильных материалов, работающих при температуре от -60 до +60ºС |
| Разрывная нагрузка, сН (гс), не менее - матовые нитки - глянцевые нитки | Определено методом разрыва одной нити: |
|  | 2153 (2195) 2310 (2355) | 1437 (1465) 1530 (1560) | 5101 (5200) 5386 (5490) | 6926 (7060) 7308 (7450) |
| Удлинение при разрыве, %, не менее - матовые нитки - глянцевые нитки | 6,0 4,9 | 5,1 4,0 | 9,0 7,5 | 10,0 8,5 |
| Технические условия | ГОСТ 6309-93 |
| Пример условного обозначения | Нитки х/б 30 “Экстра”, 1 с, белые, матовые ГОСТ 6309-93 |

| Наименование | Нитки капроновые крученые |
| --- | --- |
| Марка | 3Ккр | 3КкрП | 7Ккр | 7КкрП |
| Вид отделки | Крашеные | Крашеные с пропиткой | Крашеные | Крашеные с пропиткой |
| Примерное назначение | Для специальных целей |
| Цвет | Серые, белые | Белые |
| Обозначение структуры крученых нитей | (15,6 текс х 6 S320) х 3 Z220 | (15,6 текс х 3 S420) х 3 Z320 |
| Номинальная результирущая линейная плотность, текс | 312,5 | 321,5 | 153,8 |
| Разрывная нагрузка, даН (кгс) | 11,30 (11,5) | 6,20 (6,3) |
| Удельное относительное разрывное удлинение, %, не менее | 26 | 27 |
| Технические условия | ОСТ 17-330-84 |
| Пример условного обозначения | Нить крученая капроновая крашеная с пропиткой 3КкрП ОСТ 17-330-84 |

| Наименование | Нитки швейные капроновые |
| --- | --- |
| Условное обозначение | 9 | 13 | 15 |
| Вид отделки | 9Кр | 9КрП | 13Кр | 13КрП | 15Кр | 15КрП |
| Примерное назначение | Для специальных целей |
| Цвет (по согласованию с потребителем) | Зеленые, серые | Зеленые | Серые, зеленые, коричневые, хаки |
| Обозначение структуры нитей по ГОСТ 16736-71 | (5 текс S200 х 6 S350) х 3Z 350 | (5 текс S200 х 5 S450) х 3 Z450 | (5 текс S200 х 4 S500) х 3 Z500 |
| Номинальная линейная плотность, текс, не выше | 108,6 | 88,4 | 69,9 |
| Разрывная нагрузка, кгс, не менее | 3,7 | 2,8 | 2,2 |
| Удлинение при разрыве, %, не менее | 25,0 |
| Технические условия | ТУ 17 РСФСР-62-2710-80 |
| Пример условного обозначения | Нитки капроновые 9КрП, белые ТУ 17 РСФСР-62-2710-80 |
| Наименование | Нить нейтральная |
| Марка | АРМОС-Н |
| Примерное назначение | Для изделий специального назначения |
| Цвет | От светло-желтого до темно-коричневого |
| Номинальная линейная плотность, текс | 58,8 | 100 |
| Относительная разрывная нагрузка, сН/текс, не менее | 187 | 205 |
| Динамический модуль упругости, ГПа (кг/мм2), не менее | 142,2 (14500) |
| Удлинение при разрыве, %, не более | 4,0 |
| Технические условия | ТУ 6-12-31-714-90 |
| Пример условного обозначения | Нить АРМОС-Н 58,8 ТУ 6-12-31-714-90 |

| Наименование | Леска капроновая |
| --- | --- |
| Диаметр лески, мм | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Окраска | Неокрашенная и крашеная. Выпускается различных цветов по согласованию с потребителем |
| Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее | 22,6 (2,3) | 120,0 (12,2) | 280,0 (28,5) | 348,0 (35,5) | 412,0 (42,0) |
| Удлинение при разрыве, %, не более | 32 | 40 |
| Технические условия | ТУ 6-13-29-89 |
| Пример условного обозначения | Леска капроновая рыболовная (диаметр) ТУ 6-13-29-89 |

| Наименование | Вата хлопчатобумажная |
| --- | --- |
| Марка | “Прима” |
| Примерное назначение | Применяется в изделиях производственно-бытового назначения |
| Тип | - суровая; - меланжевая |
| Плотность массы, кг/м3, не менее | 23,0 |
| Упругость, %, не менее | 65,0 |
| Технические условия | ГОСТ 5679-91 |
| Пример условного обозначения | Вата ГОСТ 5679-91 |